3.2.2. Феноменологічні рівняння взаємної дифузії з урахуванням вакансій

Застосуємо загальний термодинамічний підхід до процесу взаємної дифузії у двокомпонентній кристалічній системі вакансійним механізмом за умов р, Т = const і відсутності зовнішнього поля. Вакансійну підсистему розглядаємо як третій компонент, що бере участь у дифузії. Отже, окрім потоку двох компонентів А і В, слід ураховувати потік вакансій V, а також уплив на потоки компонентів А і В градієнта хімічного потенціалу вакансій. Тоді вираз для потоку i-го компонента, що випливає з (3.13), має вигляд:

ji = –.

Тут i, k = A, B, V. Уключивши множник 1/( у кінетичні коефіцієнти Lik , перепишемо вирази для потоків у розгорненому вигляді стосовно до одномірної дифузії вздовж осі Х:

jA = –LAA– LAB– LAV,

jB = –LBA– LBB– LBV,

jV = –LVA– LVB– LVV.	(3.14)

На роль вакансій у процесі взаємної дифузії вперше звернули увагу Бардін і Херрінг (1951 рік), ідея яких полягала у тому, що в бінарній кристалічній системі, яка містить поряд із атомами двох сортів ще й вакансії, різниця зустрічних потоків атомів сорту А і В компенсується потоком вакансій

jA + jB + jV = 0	(3.15)

за умови, що концентрація вакансій, які беруть участь у дифузії, не змінюється із часом: NV = const.

Підставляючи значення потоків із (3.14) у (3.15), одержимо:

– (LAA+LBA+LVA)– (LAB+LBB+LVB)– (LAV+LBV+LVV)= 0.

Якщо це співвідношення є справедливим  за будь-яких значень , то

LAA+ LBA+ LVA = 0,

LAB+ LBB+ LVB = 0,

LAV+ LBV+ LVV = 0.

Відповідно до співвідношень взаємності Онзагера, матриця кінетичних коефіцієнтів симетрична, тобто Lik = Lki, якщо градієнт i-го компонента системи впливає на потік k-го компонента так само, як градієнт k-го компонента на потік i-го компонента. Отже, справедливим є й такий запис:

LAA+ LAB+ LAV = 0,

LBA+ LBB+ LBV = 0.

Виразивши звідси значення

LAV = – (LAA+ LAB),

LBV = – (LBA+ LBB)

і підставивши їх у рівняння для потоків компонентів А і В (3.14), одержимо:

jA= –LAA–– LAB–,

jB= –LBA–– LBB–.	(3.16)

Ми одержали рівняння для потоків, застосовні в загальному вигляді до двокомпонентної системи, у якій діє вакансійний механізм дифузії. Кінетичні коефіцієнти LAB і LBA ураховують можливість упливу на потік jA градієнта , а на потік  jB градієнта .

Згідно з 1-м рівнянням Фіка, кожний з потоків (3.16) можна виразити у формі

ji = – Di.

Щоб привести рівняння (3.16) до цієї форми, необхідно зробити кілька спрощувальних припущень, які й будуть умовами застосовності 1-го рівняння Фіка. Разом із цим ці припущення визначатимуть і межі застосовності аналізу Даркена.

По-перше, необхідно припустити, що атомні потоки не взаємодіють між собою, тобто потік атомів будь-якого сорту не залежить від градієнта концентрації атомів іншого сорту: LAB = LBA = 0. Зрозуміло, що взаємодія атомних потоків із вакансійним існує. У цьому разі рівняння для потоків набувають вигляду:

jA = –LAA( (A – (V),

jB = –LBB( (B – (V),

jV = –(jA + jB).

По-друге, слід припустити незмінність числа вузлів ґратки в одиниці об’єму в процесі дифузії: NA + NB + NV = N = const, звідки випливає

++= 0.

Тепер можна виразити потоки через градієнти відповідних концентрацій, тобто записати їх у формі 1-го рівняння Фіка.

jA = – LAA– LAA;

jB = LBB– LBB=

= LBB– LBB.

Визначимо дифузійні коефіцієнти таким чином:

DA = LAA;       DB = LBB   –

парціальні коефіцієнти дифузії компонентів А і В;

DAV = LAA;       DBV = LBB   –

коефіцієнти дифузії вакансій унаслідок дифузії атомів.

Тоді рівняння для потоків, виражені через градієнти концентрації компонентів, що беруть участь у дифузії, набудуть вигляду:

jA = – DA– DAV,

jB = DB– DBV,

jV = (DA–DB)+ (DAV+DBV).

Отримані рівняння ще не можна порівнювати з рівняннями Даркена, оскільки вони мають загальніший характер і повніше описують процеси в дифузійній зоні. З них випливає, що:

- Потоки атомів і вакансій визначаються всіма наявними градієнтами концентрації.

- Атомних потоків може не бути і за наявності градієнтів їхніх концентрацій. Наприклад, jB = 0  за умови  DB= DBV.

- Вакансійний потік може існувати за = 0. Цей потік

= (DA – DB)= NvK ,

відповідно до моделі Даркена, визначає швидкість течії речовини в зоні розташування міток в експерименті Кіркендала.

- Крім потоку вакансій , зумовленого в моделі Даркена різницею зустрічних атомних потоків, може існувати додатковий потік вакансій

= (DAV + DBV),

якщо існує градієнт їхньої концентрації. Можливість існування додаткового потоку вакансій підтверджується експериментально і обговорюватимется окремо.

3.2.3. Одержання значень коефіцієнтів дифузії у конкретному вигляді

Із загального підходу до проблеми взаємної дифузії, заснованого на термодинаміці нерівноважних процесів, ми одержали значення парціальних коефіцієнтів дифузії у загальному вигляді:

Di = Li i,   i = A, B.

При цьому ми припустили, що атомні потоки не взаємодіють:

LAB = LBA = 0.

Можна одержати значення Di у конкретному, експериментально вимірюваному вигляді, якщо зробити додаткові припущення.

Можна розглядати вакансійний потік як квазістаціонарний, що з достатнім наближенням відповідає реальній ситуації у дифузійній зоні, за винятком початкової стадії процесу взаємної дифузії. Стаціонарність або однорідність вакансійного потоку означає, що в кожному елементарному об’ємі дифузійної зони NV = const. Тому можна вважати, що в кожному елементарному об’ємі вакансійна підсистема перебуває у термодинамічній рівновазі, тобто

(V == 0.

Тоді

Di = Li i,   i = A, B.

### Для одержання конкретного вигляду ∂(i /∂Ni необхідна подальша конкретизація ситуації. Спочатку розглянемо дифузію в ідеальному (слабкому) твердому розчині. Залежність (i(Ni) міститься в самому визначенні хімічного потенціалу

### (i =.

### У наближенні слабкого розчину ця залежність є найпростішою, оскільки у виразі для потенціалу Гіббса

### G = E + pV –TS

### можна враховувати тільки ті величини, що описують ансамбль невзаємодійних атомів. Тобто у виразі для внутрішньої енергії

E = (AANA + (BBNB + 2(mixNANB

### не потрібно враховувати енергію змішування (mix = (AB –((AA + (BB), а записувати

E = (AANA + (BBNB.

Тут (AA, (BB, (AB – енергії парних взаємодій між відповідними атомами.

Сумарний об’єм розчину можна записувати в наближенні закону Вегарда, відповідно до якого кожен атом приносить у сплав свій об’єм (i:

V = (ANA + (BNB.

Щоб записати ентропію слабкого розчину, досить скористатися формулою Больцмана

S = klnW,

де W – кількість мікростанів, в якій досить врахувати тільки різні можливості розміщення атомів А і В по всіх N вузлах кристалічної ґратки, тобто

W =.

Використовуючи розклад Стірлінга lnN!(NlnN – N, одержимо, що ентропія розчину приблизно дорівнює

S ( k(NlnN – NAlnNA – NBlnNB).

Отже, хімічний потенціал i-го компонента

(i == (ii + p(i – kT(lnN + 1 – lnNi – 1) = (ii + p(i + kTlnCi = (i0 + kTlnCi.

### Тоді

(;  Di = Lii,   звідки  Lii =Ni = BiNi.

= Bi – рухливість атомів сорту i в процесі їхньої самодифузії.

Процесом самодифузії, що спостерігається експериментально, є дифузія атомів ізотопу A* в ґратці A, тому що атоми ізотопу є хімічно ідентичними стабільним атомам, а дифузійна рухливість атомів ізотопу і стабільних атомів є практично однаковою.

Із цієї причини парціальні коефіцієнти дифузії Di у слабких розчинах практично збігаються величиною з ізотопними коефіцієнтами дифузії Di* (коефіцієнтами самодифузії).

Таким чином,

Di = Di* = Bi*kT  –

коефіцієнт самодифузії атомів сорту i у твердому розчині з концентрацією Ni ,  Bi* – рухливість атомів ізотопу в розчині з постійною в усьому об’ємі концентрацією Ni.

Якщо, наприклад, в однорідний твердий розчин АВ відбувається дифузія з тонкого джерела ізотопу А*, то, оскільки NA = const, існує лише градієнт концентрації ізотопу . Оскільки NA* << NA, розчин ізотопу А* у твердому розчині АВ є ідеальним. Отже, в такому експерименті вимірюється коефіцієнт самодифузії атомів А в розчині з концентрацією NА.

Якщо дифузія відбувається в полі градієнта концентрації, який викривляє потенційний рельєф для атомів, що дифундують, то у такому реальному твердому розчині  залежність (i(Ni) буде складнішою:

(i = (i0 + kT(lnNi + ln (i ),	(3.17)

де (i – коефіцієнт термодинамічної активності атома сорту i в розчині, який залежить від концентрації.

### У цьому разі

= kT= kT==g i .

g i = – термодинамічний множник, який враховує ступінь відхилення розчину компонента i від ідеальності.

Таким чином, парціальний коефіцієнт дифузії i-го компонента в реальному розчині дорівнює

Di = Li ig i = Bi kTg i .

Цей результат був уперше отриманий Даркеном. Він показує, що коефіцієнт дифузії в реальному розчині залежить не тільки від кінетичного фактора – рухливості, але і від термодинамічного – коефіцієнта активності.

Даркен припускав, що рухливості атомів під час гетеродифузії і самодифузії не відрізняються: В = В*. Тому

Di = Di*g i .

Ми одержали зв’язок парціального коефіцієнта гетеродифузії Di із коефіцієнтом самодифузії Di* i-го компонента в реальному твердому розчині концентрацією Ni за наявності градієнта концентрації даного компонента.

Причина різниці (у міру термодинамічного множника) цих коефіцієнтів полягає у тому, що гетеродифузія атомів А в полі (NА веде до зниження вільної енергії і в міру зменшення внутрішньої енергії системи за утворенням твердого розчину, і в міру збільшення ентропії: dF = dE –TdS, а самодифузія мічених атомів веде до зниження вільної енергії тільки в міру зростання ентропії: dF = –TdS (атоми А і А* хімічно ідентичні, тому dE = 0). У слабких розчинах, де  (i(1, ці коефіцієнти збігаються.

Таким чином, розрізняють:

Di* – коефіцієнти самодифузії (ізотопні),

Di – коефіцієнти гетеродифузії (парціальні),

– коефіцієнти взаємної дифузії (хімічні).

Коефіцієнти пов’язані між собою в такий спосіб:

= DANB + DBNA = (NB +NA)gA = (NB +NA)gB .

Рівність термодинамічних множників gA = gB випливає зі співвідношення Гіббса – Дюгема, що пов’язує концентрації й хімічні потенціали компонентів розчину

NAd(A + NBd(B = 0,	(3.18)

де, згідно з (3.17),

d(i = kT(+ dln(i).

Підставляючи вирази для d(i в (3.18) і враховуючи, що за NA + NB = N = const   dNA = –dNB, легко одержати рівність

,

звідки випливає, що gA = gB.

Зв’язок Di = Di*g i  отриманий за таких припущень:

- Lik = Lki = 0 – дифузійні потоки атомів не взаємодіють.

- Bi = Bi* – рухливості атомів під час само- і гетеродифузії є рівними.

- (V = 0 – вакансійна підсистема є квазірівноважною.

Перше припущення експериментально не спростовується. Перехресних ефектів, обумовлених впливом grad(A на j (і навпаки), не виявлено, а теоретичне врахування дає поправки ~1.

#### Друге припущення є коректним тільки стосовно слабких розчинів. За дифузії в полі градієнта концентрації рухливість атомів не дорівнює рухливості атомів за самодифузії (Bi(Bi*) через ефект кореляції дифузійних стрибків атомів, зумовлений діючим при цьому потоком вакансій.

#### На можливість впливу вакансійного потоку на характер теплової миграції атомів уперше звернув увагу Дж. Маннінг, який показав, що врахування вакансійного потоку помітно змінює коефіцієнт взаємної дифузії й зсув міток в ефекті Кіркендала.

# Footnotes

Якщо не враховувати невеликий за величиною ізотопний ефект (див. розд. 1.6)